Местное отделение

общероссийской общественно-государственной организации

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»

Юрьевецкого района Ивановской области

«УТВЕРЖДАЮ» Председатель МОООГО ДОСААФ России Юрьевецкого района Ивановской области ____________ Фирстов В.А. «______»__________________ 20___ г.

ПРОГРАММА

подготовки рабочих по профессии

«Электрогазосварщик»

2-й – 3-й разряды

г. Юрьевец

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа предназначена для профессиональной подготовки и повышения квалификации рабочих по профессии «Электрогазосварщик».

В программу включены: квалификационная характеристика, учебные и тематические планы, программы для подготовки новых рабочих на 2-ой и 3-й разряды.

Продолжительность обучения новых рабочих установлена 3 месяца в соответствии с действующим Перечнем профессий профессиональной подготовки.

Если аттестуемый на начальный разряд показывает высокие знания и профессиональные умения, ему может быть присвоена квалификация на разряд выше.

Продолжительность обучения при повышении квалификации составляет, как правило, не менее половины срока подготовки новых рабочих по данной профессии и определяется на местах учебным подразделением предприятия, на базе которого проводится обучение.

Квалификационные характеристики, учебные, тематические планы и программы, содержание труда рабочих являются дополнением к аналогичным материалам предшествующего уровня квалификации.

Переподготовка (аттестация) электрогазосварщиков на право выполнения сварочных работ на объектах, подконтрольных Госгортехнадзору России, проводится в соответствии с «Правилами аттестации сварщиков».

Обучение осуществляется групповым методом. Квалификационная характеристика составлена в соответствии с действующим Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 1999 года (ЕТКС, выпуск 2. раздел «Сварочные работы»).

Экономическое обучение может проходить по вариативному курсу, который предусматривает изучение одного из предметов, наиболее приемлемого для конкретных условий: «Экономика отрасли и предприятия», «Основы менеджмента», «Экономика отрасли».

В тематические планы изучаемого предмета могут вноситься изменения и дополнения с учетом специфики отрасли в пределах часов, установленных учебным планом.

При подготовке новых рабочих практическое обучение· предусматривает в своей основе производственную практику на предприятиях.

Мастер (инструктор) производственного обучения должен обучать рабочих эффективной организации труда,  использованию новой техники и передовых технологий на каждом рабочем месте и участке, детально рассматривать с ними пути повышения производительности труда и меры экономии материалов и энергии. В процесс е обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость прочного усвоения и выполнения требований безопасности труда. В этих целях преподаватель теоретического и мастер (инструктор) производственного обучения,  помимо изучения общих требований безопасности труда, предусмотренных программами, должны значительное внимание уделять требованиям безопасности труда, которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае при изученни каждой темы или переходе к новому виду работ в процессе производственного обучения.

К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, технологическими условиями.

К самостоятельному выполнению работ,  обучающиеся допускаются только после сдачи зачета по безопасности труда.

Квалификационные экзамены проводятся в соответствии с Положением о порядке аттестации рабочих в различных формах обучения.

Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на производственное обучение.

Обновление технической и технологической базы современного производства требует систематического включения в действующие программы учебного материала, по новой технике и технологии, экономии материалов, повышению качества продукции, передовым приемам и методам труда, а также исключения устаревшего учебного материала, терминов и стандартов. Про граммы должны дополняться и сведениями о конкретной экономике.

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем про граммы, последовательность их изучения в случае необходимости разрешается изменять при условии, что программы будут выполнены полностью по содержанию и общему количеству часов.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Профессия - Электрогазосварщик

Квалификация - 2-й разряд

Код профессии – 19756

Электрогазосварщик 2-го разряда должен знать:

- устройство и принцип действия обслуживаемых электросварочных машин  и аппаратов для дуговой сварки переменного и постоянного тока, газосварочной и газорезательной аппаратуры. газогенераторов, электроварочных автоматов и полуавтоматов, кислородных и ацетиленовых баллонов, редуцирующих приборов и сварочных горелок;

- правила пользования применяемыми горелками, редукторами, баллонами;

- способы и основные приемы прихватки;

- формы разделки шва под сварку;

- правила обеспечения защиты при сварке в защитном газе;

- виды сварных соединений и типы швов;

- правила подготовки кромок изделий для сварки;

- типы разделок и обозначение сварных швов на чертежах;

- основные свойства применяемых при сварке электродов, сварочного металла и сплавов, газов и жидкостей;

- допускаемое остаточное давление газа в баллонах;

- назначение и марки флюсов, применяемых при сварке;

- назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов;

- причины возникновения дефектов при сварке и способы их предупреждения;

- характеристику газового пламени;

- правила безопасности труда, производственной санитарии, электро- и пожарной безопасности;

Электрогазосварщик 2-го разряда должен уметь:

- выполнять ручную кислородную резку и резку бензорезательными и керосинорезательными аппаратами стального легковесного и тяжелого лома;

- выполнять ручную дуговую, плазменную, газовую, автоматическую и полуавтоматическую сварку простых деталей, узлов и конструкций из углеродистых сталей;

- выполнять кислородную и плазменную прямолинейную и криволинейную резку в нижнем и вертикальном положении сварного шва металлом, а также простых и средней сложности деталей из углеродистых сталей по разметке вручную, на переносных стационарных и плазморезательных машинах;

- выполнять прихватку деталей, изделий, конструкций во всех пространственных положениях;

подготавливать изделия, узлы и соединения под сварку; зачищать швы после сварки и резки;

- обеспечивать защиту обратной стороны сварного шва в процессе сварки в защитных газах;

- производить наплавку простых деталей;

- заваривать раковины и трещины в простых деталях, узлах, отливках;

- подогревать конструкции и детали при правке;

- читать простые чертежи;

- подготавливать газовые баллоны к работе;

- обслуживать переносные газогенераторы;

- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии, пользоваться средствами пожаротушения, оказывать первую помощь при несчастных случаях.

учебный план

| № п/п | Курсы, предметы | Всего за курс обучения |
| --- | --- | --- |
|  | I. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ |  |
| 1.1 | Экономический курс |  |
| 1.1.1. | Экономика отрасли и предприятия | 20 |
| 1.2. | Общетехнический (общеобразовательный) курс |  |
| 1.2.1. | Материаловедение | 30 |
| 1.2.2. | Электротехника | 30 |
| 1.2.2. | Чтение чертежей и схем | 20 |
| 1.2.3. | Охрана труда | 20 |
| 1.3. | Специальный курс |  |
| 1.3.1. | Специальная технология | 252 |
|  | II. ПРАКТИЧЕСКОЕ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ) ОБУЧЕНИЕ |  |
| 2.1. | Производственное обучение | 324 |
|  | Резерв учебного времени | 18 |
|  | Консультации | 18 |
|  | Квалификационный экзамен | 8 |
|  | ИТОГО: | 740 |

ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЙ КУРС ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И

ПРОГРАММА предмета "Материаловедение"

Тематический план

| № п/п | Темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения о металлах и сплавах. Классификация сталей | 6 |
| 2 | Материалы для электродуговой сварки и резки | 8 |
| 3 | Материалы для газовой сварки и резки | 6 |
| 4 | Свариваемость металлов | 6 |
| 5 | Металлургические процессы при сварке | 4 |
|  | ИТОГО | 30 |

ПРОГРАММА

Тема 1. Общие сведения о металлах и сплавах. Классификация сталей – 6 часов

Металлы и сплавы, их структура, состав, марки. Основные свойства металлов и сплавов.

Классификация сталей на углеродистые и конструкционные.

Основные свойства углеродистых сталей, с которыми работает Электрогазосварщик 2-го разряда.

Тема 2. Материалы для электродуговой сварки и резки – 8 часов

Электроды. Классификация электродов. ГОСТ  на  покрытые электроды. Типы и марки электродов, применяемые( для сварки углеродистьтх сталей. Основные требования к электродам и их покрытиям. Зависимость между толщи ной свариваемого металла, диаметром электрода и величиной сварного тока. Правила упаковки, транспортирования и хранения электродов. Крепкие сведения о технологии изготовления покрытых электродов. Вольфрамовые, угольные и графитовые электроды.

Защитные газы. Общие сведения "о защитных газах. Классификация защитных газов. Инертные газы. Активные газы. Их свойства и область применения. Смеси защитных газов. Окраска баллонов для различных защитных газов. Давление газов в баллонах. Определение количества газа в баллоне. Транспортирование и хранение баллонов с защитными газами. Сварочная проволока. Назначение сварочной проволоки и тре60вания к ней. ГОСТ  на стальную сварочную проволоку. Принятая система маркировки проволоки. Применяемые диаметры проволок. Правила упаковки, транспортирования и хранения.

Тема 3. Материалы для газовой сварки и резки – 6 часов

Горючие газы и жидкости. Основные понятия об ацетилене, пропанобутановых смесях, метане, водороде, коксовых и нефтяных газах и их свойствах; их применение для газовой сварки и резки металлов.

Температура пламени различных газов при их сгорании в кислороде и потребляемое количество кислорода для сгорания.

Способы получения различных газов. Карбид кальция, разложение карбида кальция водой. Состав карбида кальция. Вредные примеси в ацетилене и способы их очистки. Способы и правила хранения горючих газов.

Бензин и керосин. Их применение для резки.

Сварочная проволока и флюсы. Назначение проволоки для газовой сварки стали, цветных металлов и чугуна.

ГОСТы, принятая система маркировки.

Флюсы для газовой сварки, их назначение и область применения.

Тема 4. Свариваемость металлов – 6 часов

Свариваемость металлов. Физическая и технологическая свариваемость.

Влияние химического состава металла на его свариваемость. Классификация сталей по свариваемости. Свариваемость сталей и сплавов, применяемых на газопроводах. Методы определения свариваемости. Влияние свариваемости на качество сварных соединений. Мероприятия по улучшению свариваемости стали.

Тема 5. Металлургические процессы при сварке – 4 часа

Понятие о металлургических процессах. Особенности металлургических процессов сварки. Влияние кислорода и азота на механические свойства металла шва. Основные реакции в сварочной ванне и сварочной дуге.

Окисление металла шва и восстановление  его окислов. Раскисление металла сварочной ванны марганцем, кремлением,  углеводородом  и другими раскислителями.

Меры борьбы с вредным влиянием  азота, серы, фосфора и водорода на качество металла  шва. Строение сварного шва. Кристаллизация металла сварочной  ванны. Зона термического влияния в  сварном соединении.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

предмета "Охрана труда"

| № п/п | Темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основы законодательства РФ по охране труда | 2 |
| 2 | Государственный надзор за соблюдением законодательства о труде и правил по его охране | 2 |
| 3 | Организация и управление охраной труда | 2 |
| 4 | Анализ условий труда, причин травматизма. Профессиональных заболеваний и мероприятия по их предупреждению | 2 |
| 5 | Первая помощь при несчастных случаях | 2 |
| 6 | Основные требования к санитарно бытовым условиям на предприятии | 1 |
| 7 | Охрана труда на предприятиях | 1 |
| 8 | Типовые инструкции по охране труда для газосварщиков (газорезчиков) РД 153-34.0-03.0-03-00 и электрогазосварщиков РД 153-34.0-03.231-00 | 3 |
| 9 | Электробезопасность | 2 |
| 10 | Безопасность труда при производстве газосварочных работ | 2 |
| 11 | Пожарная безопасность на предприятии | 1 |
|  | ИТОГО | 20 |

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА

Предмета «Специальная технология»

Тематический план

| № п/п | Темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Введение | 2 |
| 2 | Гигиена труда, производственная санитария и профилактика травматизма | 4 |
| 3 | Электросварочное оборудование | 38 |
| 4 | Газосварочное оборудование и оборудование для резки | 50 |
| 5 | Технология ручной электродуговой сварки | 70 |
| 6 | Технология газовой сварки, кислородной и газоэлектрической резки | 86 |
| 7 | Охрана окружающей среды | 2 |
|  | ИТОГО | 252 |

ПРОГРАММА

Тема 1. Введение  - 2 часа

Преимущества сварки перед другими видами соединений. Вклад ученых в развитие сварочной науки и техники:

Классификация способов сварки. Значение и область применения ручной электродуговой сварки покрытыми электродами. ручной сварки неплавящимся электродом в аргоне, газовой сварки, кислородной и газоэлектрической резки. Применение указанных способов сварки при выполнении монтажных 'и специальных строительных работ.

Тема 2. Гигиена труда, производственная санитария и профилактика травматизма – 4 часа

Основные понятия о гигиене труда. Понятие об утомляемости. Значение рационального режима труда и отдыха. Значение правильной рабочей позы.

Режим рабочего дня. Гигиенические требования к рабочей одежде, уход за ней и правила ее хранения.

Санитарные требования к рабочим помещениям.

Значение правильного освещения помещений и рабочих мест; требования к освещению. Необходимость вентиляции производственных помещений. Виды вентиляции.

Производственные вредности и меры борьбы с ними.

Меры предосторожности при работе в холодное время года на открытом воздухе. Работа в помещении с повышенной температурой, запыленной и загазованной воздушной средой.

Воздействия вибрации и шума на организм человека. Производственный травматизм.

Понятие о производственном травматизме и профессиональных заболеваниях. Основные причины производственного травматизма при выполнении сварочных работ.

Первая помощь пострадавшим и самопомощь при травмах.

Тема 3.Электросварочное оборудование – 38 часов

Классификация источников питания сварочной дуги и требования к ним. Источники питания для газоэлектрической резки.

Сварочные трансформаторы.

Классификация трансформаторов. Устройство, паспортные данные и технические характеристики наиболее распространенных типов трансформаторов. Способы регулирования сварочного тока. Обслуживание сварочных трансформаторов.

Сварочные выпрямители.

Классификация выпрямителей. Их устройство, паспортные данные и технические характеристики. Способы регулирования сварочного тока. Область  применения выпрямителей, их преимущества и недостатки. Обслуживание сварочных выпрямителей.

Сварочные преобразователи.

Однопостовые и многопостовые сварочные преобразователи, сварочные агрегаты и устройства, паспортные данные и технические характеристики. Способы регулирования сварочного тока. Сварочные преобразователи для сварки в защитных газах. Обслуживание сварочных преобразователей.

Возможные неисправности источников питания сварочной дуги, их причины и способы устранения.

Аппараты для повышения устойчивости горения дуги. Осцилляторы; их назначение, принцип работы, достоинства и недостатки. Включение осцилляторов в сварочную цепь и правила работы с ними. Импульсные возбудители дуги.

Аппаратура для сварки в защитных газах.

Установка для ручной сварки вольфрамовым электродом в аргоне. Устройство пульта  управления. Аппаратура газового питания. Особенности устройства сварочной горелки. Регулирование силы сварочного тока и расхода защитного газа. Технические характеристики наиболее распространенных типов установок для ручной сварки в защитных газах. Обслуживание установок.

Тема 4. Газосварочное оборудование и оборудование для резки – 50 часов

Ацетиленовые генераторы.

Метод получения ацетилена из карбида кальция в генераторах. Системы генераторов: вода на карбид, карбид в воду, контактный метод. Генераторы низкого, среднего и высокого давления. Принцип действия генераторов. Меры предосторожности при обращении с ацетиленовыми генераторами.

Особое значение водного предохранительного затвора. Баллоны для сжатых газов.

Назначение и устройство баллонов для газов. Давление, под которым работают  баллоны. Баллоны для газообразного кислорода. Баллоны для ацетилена и пропанобутановых смесей. Окраска баллонов для различных газов.

Определение количества газа, содержащегося в баллоне.

Редукторы  для газов.

Назначение, принцип действия кислородных. ацетиленовых. пропанобутановых и аргоновых редукторов. Правила обращения с редукторами.

Газораспределительные рампы. Их назначение и принцип  устройства.

Шланги и трубопроводы для газов. Их виды и требования,  предъявляемые к ним. Способы соединения шлангов.

Сварочные горелки. Их типы и принцип действия.

Инжекторные и безинжекторные горелки. Наконечники. Вентили. Правила обращения с горелками и уход за ними.

Быстроизнашивающиеся детали горелок. Методы ремонта деталей горелок. Ремонт горелок в мастерских и полевых условиях.

Возможные неполадки в работе газосварочной аппаратуры, способы их предупреждения и устранения.

Резаки для кислородной резки.

Назначение и область применения резаков с использованием ацетилена и пропан-бутановых смесей. Их отличие от горелок. Принцип работы. Технические данные.

Керосино-кислородный резак. Принцип работы. Область применения и технические данные.

Резаки для резки с кислородной завесой. Принцип работы и область применения.

Эксплуатация резаков, возможные неполадки в работе, способы их устранения и предупреждения. Профилактический осмотр и ремонт резаков.

Резаки для газоэлектрической  резки.

Резаки для воздушно-дуговой и плазменной резки.

Область их применения, принцип действия и технические данные. Возможные неполадки, их предупреждение и устранение.

Тема 5. Технология ручной электродуговой сварки – 70 часов

Общие сведения.

Классификация видов сварки. Сварка плавлением.

Сварка давлением. Общая характеристика каждого вида сварки.

Сварочная дуга и ее свойства.

Понятие об электрической сварочной дуге. Условия необходимые для возникновения и поддержания дуги. Длина дуги и напряжение на ней. Прямая и обратная полярность. Распределение температур и тепла в зонах дуги. Процессы плавления и переноса металла в дуге. Потери на угар и разбрызгивание. Влияние магнитных полей на дугу. Особенности горения дуги в  защитных газах.

Сварные coeдинения  и швы.

Определение понятий: сварное соединение, сварной шов кромки. Типы сварных швов по виду соединений. Типы сварных швов по форме подготовленных кромок. Типы сварных швов в зависимости от их расположения в пространстве. ГОСТ на основные типы и конструктивные элементы швов сварных соединений.

Техника сварки.

Очистка поверхности металла перед сваркой, ее значение для качества сварки, методы очистки. Зачистка швов после сварки. Сборка соединений под сварку и требования, предъявляемые к сборке. Влияние зазора,  угла скоса кромок,  притупления и превышения на качество сварного шва. Значение правильного  нанесения прихваток при сборке под сварку.

Выбор режима сварки. Подбор диаметра и марки   силы сварочного тока, защитного газа, присадочной проволоки.

Техника зажигания дуги и поддержания ее горения при постоянной длине. Повторное зажигание дуги при смене электрода или случайном ее обрыве. Наплавка отдельных валиков. Поперечные колебательные движения электродом. Передвижение электрода вдоль шва. Техника сварки коротких, длинных, однослойных и многослойных стыков и угловых швов. Техника сварки в нижнем и вертикальном положениях шва. Особенности сварки горизонтальных швов на вертикальной плоскости.

Тема 6. Технология газовой сварки, кислородной и газоэлектрической резки – 86 часов

Технология газовой сварки.

Сущность процесса газовой сварки. Образование сварочного пламени. Строение и форма сварочного пламени. Физико-химические процессы, происходящие в газовом пламени. Температура. Мощность, тепловой баланс, коэффициент полезного действия и регулирование газового пламени при пользовании ацетиленом  и его заменителями.

Тепловое действие сварочного пламени. Образование сварного шва. Структура сварного шва и околошовной зоны. 3она термического влияния при газовой сварке. Структура околошовной зоны.

Основные элементы подготовки кромок и их размеры при сварке металла одинаковой и разной толщины. Способы подготовки кромок. Очистка кромок перед сваркой от следов масла, краски, ржавчины, окалины, влаги. Методы очистки металлов от окалины.

Сборка конструкций под сварку. Связь качества сборки с качеством сварной конструкции. Допускаемые зазоры и смещения при сборке. Порядок постановки прихваток. Приспособления для сборки и сварки конструкций.

Левый и правый способы сварки листовых конструкций и трубопроводов. Их преимущества и недостатки.

Газовая сварка во всех пространственных положениях сварного шва, кроме потолочного, изделий из углеродистых сталей и цветных металлов.

Движение горелки и проволоки при сварке различных швов.

Режим сварки. Выбор режима сварки в зависимости от вида и толщины свариваемого металла.

Технология сварки конструкций из углеродистой стали

Газовая сварка при монтаже воздуховодов, фильтров, кожухов и других вентиляционных устройств из металла толщиной до 2 мм с отбортовкой кромок. Виды соединений. Величина отбортовки в зависимости от толщины металла. Технология отбортовки в зависимости от толщины металла. Технология сварки листов толщиной до 1,5-2 мм без присадки. Сварка листов толщиной более 2 мм с присадкой.

Выполнение прихваток. Техника сварки.

Технология кислородной резки.

Основные условия резки металлов. Подготовка металла к резке. Разметка вырезанных деталей. Начало процесса резки. Положение резака и расстояние между мундштуком и поверхностью разрезаемого металла при работе на ацетилене и газах-заменителях.

Мощность подогревающего пламени, давление режущего кислорода и скорость резки. Технология резки тонколистового и толстолистового металла. Ширина и чистота реза.

Влияние содержания углерода и химического состава примесей в стали на процесс ее резки.

Технология газоэлектрической резки.

Технология дуговой резки. Сущность процесса. Область применения. Технология разделительной и поверхностной резки.

Плазменная резка. Область применения. Сущность процесса. Технология резки углеродистых, специальных сталей и цветных металлов.

Кислородно-дуговая резка. Сущность процесса. Технология резки.

Тема 7. 0храна окружающей среды – 2 часа

Административная юридическая ответственность руководителей производства и граждан за нарушения в области рационального природопользования и охраны окружающей среды.

3агрязнение атмосферы, вод, земель и его прогноз. Научно-технические проблемы природопользования, передовые экологически приемлемые технологии.

Отходы производства.

Очистные сооружения.

Безотходные технологии.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

Тематический план

| № п/п | Темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| I. ОБУЧЕНИЕ В УЧЕБНОЙ МАСТЕРСКОЙ ИЛИ НА УЧЕБНОМ УЧАСТКЕ |  |  |
| 1 | Вводное занятие | 2 |
| 2 | Безопасность труда, электробезопасность и пожарная безопасность в учебной мастерской | 6 |
| 3 | Подготовка металла к сварке | 24 |
| 4 | Освоение приемов электросварочных работ | 48 |
| 5 | Освоение приемов газосварочных работ | 40 |
| 6 | Освоение приемов резки металла | 32 |
|  | II. ОБУЧЕНИЕ НА ОБЪЕКТАХ ПРЕДПРИЯТИЯ |  |
| 7 | Знакомство с предприятием. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии | 8 |
| 8 | Обучение приемам выполнения работ Электрогазосварщика на объектах предприятия | 120 |
| 9 | Самостоятельное выполнение работ Электрогазосварщика 2-го разряда Квалификационная (пробная) работа | 44 |
|  | ИТОГО | 324 |

ПРОГРАММА

Тема 1. Вводное занятие – 2 часа

Ознакомление с мастерской, имеющимися сварочными и газорезательным оборудованием и аппаратурой. Распределение обучающихся по рабочим местам. Ознакомление с рабочим местом Электрогазосварщика, правилами приема рабочего места перед началом работы и сдачи его  после её окончания, порядком получения сварочных материалов, защитных газов и инструмента.

Тема 2. Безопасность труда, электробезопасность и пожарная безопасность в учебной мастерской – 6 часов

Вводный инструктаж по безопасности труда.

Безопасность при выполнении электрогазосварочных работ.

Травматизм. Виды травм. Меры предупреждения травматизма.

Основные правила электробезопасности. Заземление оборудования. Первая помощь при поражении электрическим током .

Пожары в помещениях учебных мастерских. Предупреждение пожаров. Правила пользования электроинструментом и электронагревательными приборами.

Поведение обучающихся при пожаре. Порядок вызова пожарной команды. Пользование первичными средствами огнетушения. Виды и назначение предупредительных сигналов. План эвакуации о6учающихся при пожаре.

Тема 3. Подготовка металла к сварке – 24 часа

Инструктаж по содержанию занятий. Организации рабочего места и безопасности труда.

Ознакомление с правилами и  приемами подготовки металла к сварке.

Освоение приемов  правки и гибки пластин. Разметка при помощи линейки, угольника, циркуля, по шаблону.

Освоение приемов  рубки пластин, резки пластин и труб ножовкой.

Очистка поверхностей пластин и труб металлической щеткой. Опиливание ребер и плоскостей пластин, опиливание труб.

Разделка кромок под сварку при помощи рубки и опиливания.

Вырубка и разделка зубилом недоброкачественного участка под последующую сварку.

Подготовка изделий, узлов и соединений под сварку.

Тема 4. Освоение приемов электросварочных работ – 48 часов

Инструктаж по организации рабочего места, по безопасности труда.

Ознакомление с требованиями к качеству выполняемых работ. Обучение приемам рациональной  организации рабочего места.

Упражнения по практическому освоению электросварочного оборудования. Присоединение сварочных проводов и кабелей. Настройка заданного режима. Упражнения в обслуживании источников тока. Включение и выключение сварочного агрегата с двигателем внутреннего сгорания. Освоение приемов электросварочных работ.

Обработка приемов прихватки деталей, изделий, конструкций во всех пространственных положениях. Зачисткой швов после сварки.

Наплавочные  работы. Отработка  приемов заварки дефектных деталей и узлов различных конструкций. Выбор сварочных материалов, режима наплавки и заварки, отработка приемов. Заварка дефектных мест в сварных швах.

Тема 5. Освоение приемов газосварочных работ – 40 часов

Инструкция  по организации рабочего места и безопасности труда. Ознакомление с требованиями к качеству выполняемых работ. Обучение приемам рациональной организации рабочего места.

Упражнения по практическому освоению газосварочного оборудования подготовка к работе. Установка  рабочего давления в баллонах. Выбор номера наконечника. Устранение неполадок в работе оборудования. Тушение и регулирование пламени и др. Основные приемы  газосварочных работ. Наплавка и  сварка швов во всех пространственных положениях.

Отработка упражнений по наплавке смежных и параллельных валиков в направлениях слева направо, справа налево, от себя, к себе. Сварка стыковых соединений с двухсторонним скосом кромок. Многослойная сварка. Зачистка швов после положения каждого слоя.

Отработка упражнений по наплавки валиков на стальные пластины по прямой и кривой левым и правым способами.

Тема 6. Освоение приемов резки металла – 32 часа

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. Ознакомление с качеством выполняемых работ и оснащением рабочего места.

Освоение оборудования и приборов для ручной резки металлов. Подбор режимов резки различными методами.

Отработка упражнений по кислородной резке пластин, по электродуговой резке пластин различной толщины по прямой, по кривой и по разметке. Резка металла различного профиля.

Отработка упражнений  по ручной, воздушно-дуговой  поверхностной и разделительной резке пластин из углеродистой стали и чугуна.

Отработка приемов резки в различных пространственных положениях.

II.ОБУЧЕНИЕ НА ОБЪЕКТАХ ПРЕДПРИЯТИЯ

Тема 7. Знакомство с предприятием. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии- 8 часов

Вводный инструктаж по безопасности труда

Ознакомление с предприятием, хapактером выполняемых сварочных работ и работ по кислородной и газоэлектрической резке.

Ознакомление с рабочим местом Электрогазосварщика, порядком получения и хранения сварочных материалов, защитных газов и инструмента. Инструктаж на рабочем месте по безопасности труда· Ознакомление с правилами внутреннего распорядка, противопожарными мероприятиями, требованиями производственной санитарии и  личной гигиены на производстве.

Тема 8. Обучение приемам выполнения работ электрогазосварщика на объектах предприятия – 120 часов

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда при производстве сварочных работ.

Подготовка оборудования и инструмента к работе. Обучение приемам прихватки деталей,  изделий в нижнем, вертикальном, горизонтальном положениях.

Отработка  упражнений по сварке несложных деталей, узлов и конструкций. Заварка раковин и трещин. Наплавка  поверхностей. Отработка резки  простых деталей из углеродистых сталей. Резка стального легковесного и тяжеловесного металлолома. Зачистка швов после сварки и резки. Подогрев конструкция и деталей при правке.

Тема 9. Самостоятельное выполнение работ электрогазосварщика 2-го разряда 44 часа

Самостоятельное выполнение работ по ручной, электродуговой и газовой сварке, кислородной и газоэлектрической резке в соответствии с квалификационной характеристикой Электрогазосварщика 2-го разряда.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ

| № п/п | Наименование | Количество штук |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 15 р. мест |  | На мастерскую |  |
| ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |
| 1 | Трансформатор сварочный ТД-306У2 ТД102У2 | 6 |  |  |  |
| 2 | Трансформатор сварочный ТД- 502У3 | 2 |  |  |  |
| 3 | Преобразователь сварочный однопостовый ПД-502У2 | 2 |  |  |  |
| 4 | Выпрямитель сварочный многопостовый ВДМ-10001У4 | 1 |  |  |  |
| 5 | Сварочный агрегат АСБ-300МУ4 | 1 |  |  |  |
| 6 | Выпрямитель сварочный однопостовый ВДУ305У3 | 2 |  |  |  |
| 7 | Выпрямитель сварочный однопостовый ВДУ504У3 | 2 |  |  |  |
| 8 | Полуавтомат для дуговой сварки и наплавки А765-У4 | 1 |  |  |  |
| 9 | Полуавтомат для дуговой сварки в углекислом газе шланговый ПДГ508-303 | 1 |  |  |  |
| 10 | Полуавтомат неплавящимся электродом УДГ301-1-У4 | 1 |  |  |  |
| 11 | Полуавтомат для дуговой сварки в защитных газах ПДГ-303 | 1 |  |  |  |
| 12 | Баллоны стальные среднего объема для газов (углекислого) | 2 |  |  |  |
| 13 | Баллоны стальные среднего объема для газов (аргона) | 2 |  |  |  |
| 14 | Редуктор для углекислого газа с показывающим расходомером и подогревателем У-30 | 1 |  |  |  |
| 15 | Редуктор для аргона с показывающим расходомером АР-10 | 1 |  |  |  |
| 16 | Электропечь сопротивления лабораторная для сушки электродов | 1 |  |  |  |
| ИНСТРУМЕНТ |  |  |  |  |  |
| 1 | Щиток сварщика |  | 15 |  |  |
| 2 | Электродержатель пассатижного типа (с проводом длинной 3 м) |  | 15 |  |  |
| 3 | Электродержатель ЛУЧ-315А |  | 2 |  |  |
| 4 | Машина пневматическая ручная шлифовальная ИП-2009А |  | 2 |  |  |
| 5 | Щетка пневматическая ручная угловая УПЩР-1 |  | 2 |  |  |
| 6 | Молоток рубильный пневматический с виброзащитой |  | 5 |  |  |

ОТДЕЛЕНИЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ (1)

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ (11)

| № п/п | Наименование | Количество штук |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 15 р. мест | На мастерскую |  |  |
| ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |
| 1 | Генератор ацетиленовый среднего давления АСК-1-67 |  |  | 1 | При наличии генераторного помещения |
| 2 | Генератор ацетиленовый АСП-1,25-7 |  |  | 1 |  |
| 3 | Баллоны стальные среднего объема для газов (кислорода) | 15 |  |  |  |
| 4 | Баллоны стальные среднего объема для газов (ацетилена) | 15 |  |  |  |
| 5 | Рампа разрядная кислородная 2*5 |  |  | 1 |  |
| 6 | Рампа разрядная ацетиленовая 2*6 |  |  | 1 |  |
| 7 | Затвор предохранительный для ацетилена среднего давления ЗСП-8 | 15 |  |  |  |
| 8 | Редуктор кислородный РК-53БМ баллонный | 15 |  |  | При питании постов от отдельных баллонов |
| 9 | Редуктор ацетиленовый однокамерный баллонный ДАП-1-56 | 15 |  |  | То же |
| 10 | Редуктор кислородный рамповый ДКР-250 |  |  |  |  |
| 11 | Редуктор двухкамерный ацетиленовый рамповый ДКР-250 |  |  |  |  |
| 12 | Редуктор кислородный сетевой ДКС-66 | 15 |  |  | При централизованном снабжении от сети |
| 13 | Редуктор ацетиленовый сетевой ДАС-66 | 15 |  |  | То же |
| 14 | Бачок для жидкого горючего БГ-68 |  |  | 1 |  |
| 15 | Машина газорежущая шарнирная для кислородной резки листового металла АСШ-70 |  |  | 1 |  |
| 16 | Машина газорежущая «спутник»-3 |  |  | 1 |  |
| 17 | Установка для кислородно-флюсовой резки хромистых сталей с внешней подачей флюса УРХС-5 |  |  | 1 |  |
| 18 | Полуавтомат для плазменно-дуговой резки УПР-201-УЗ |  |  | 1 |  |
| 19 | Установка газофлюсовых процессов КГФ-2-66 |  |  | 1 |  |
| ИНСТРУМЕНТ |  |  |  |  |  |
| 1 | Горелка сварочная малая ГС-2 | 7 |  |  |  |
| 2 | Горелка сварочная ГС-3 | 8 |  |  |  |
| 3 | Горелка керосино-кислородная ГКР 1-67 |  |  | 1 |  |
| 4 | Комплект газосварочный ГКС-1 |  |  | 1 |  |
| 5 | Комплект газосварочный ГКС-2 |  |  | 1 |  |
| 6 | Резак для разделительной резки «МАЯК 1-02» | 15 |  |  |  |
| 7 | Резак инжекторный РАП-62 |  |  | 1 |  |
| 8 | Резак керосино-кислородный РК-71 |  |  | 1 |  |
| 9 | Комплект аппаратуры плазмореза РДМ 2-66 |  |  | 1 |  |
| 10 | Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов (для кислорода) | 150м |  |  |  |
| 11 | Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов (для ацетилена) | 150м |  |  |  |
| 12 | Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов (для жидкого горючего) |  |  | 20м |  |

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ

ОТДЕЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА  КАЧЕСТВОМ СВАРНЫХ

ШВОВ И СОЕДИНЕНИЙ (3)

| № п/п | Наименование | Количество штук |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 15 р. мест | На мастерскую |  |
| ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |
| 1 | Ультразвуковой дефектоскоп УД10-УА, УД-10П | 1 |  |  |
| 2 | Микроскоп металлографический МИМ-5 МИМ-7 |  | 1 |  |
| 3 | Машина разрывная УМ-5А ИМ-4Р |  | 1 | Усиление до 5 тс |
| 4 | Копер маятниковый МК-30А |  | 1 |  |
| 5 | Твердомер переносной типа ТБ, ТР, ТВ | 1 |  |  |
| ИНСТРУМЕНТ |  |  |  |  |
| 1 | Шаблоны контроля сварных швов (набор типа ШС-2 и др.) | 15 |  |  |
| 2 | Лупа увеличительная 10-кратная | 15 |  |  |

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ

ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ (4)

| № п/п | Наименование | Количество штук |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 15 р. мест | На мастерскую |  |
| ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |
| 1 | Ножницы кривошипные листовые с наклонным ножом Н-3221 |  | 1 |  |
| 2 | Машина трубогибочная с механическим приводом |  | 1 |  |
| 3 | Машина листогибочная ИА-2216 |  | 1 |  |
| 4 | Станок вертикально-сверлильный 2Н-125 |  | 1 |  |
| 5 | Станок поперечно-строгальный с гидравлическим приводом 7Д-36 |  | 1 |  |
| 6 | Станок ножовочный |  | 1 |  |
| 7 | Компрессор воздушный поршневой общего назначения ВК-3Б |  | 2 |  |

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ

СЛЕСАРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ (5)

| № п/п | Наименование | Количество штук |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 15 р. мест | На мастерскую |  |
| ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |
| 1 | Верстак одноместный слесарный с поворотными тисками 76И-01 |  | 15 |  |
| 2 | Станок настольный сверлильный 2Н106П |  | 2 |  |
| 3 | Станок точильный двухсторонний |  | 1 |  |
| 4 | Плита разметочная |  | 1 |  |
| ИНСТРУМЕНТЫ |  |  |  |  |
| 1 | Струбцины сборно-разборных приспособлений с пазами 16мм из стандартных элементов для сборочно-сварочных работ |  | 5 |  |
| 2 | Струбцины сборно-разборных приспособлений из стандартных элементов для сборочно-сварочных работ |  | 5 |  |
| 3 | Рамка ножовочная ручная | 15 |  |  |
| 4 | Полотна ножовочные для металла |  | 100 |  |
| 5 | Клещи вспомогательные | 15 |  |  |
| 6 | Напильники плоские (остроносые или тупоносые) с насечкой № 0,1 | 15 |  |  |
| 7 | Напильники плоские (остроносые или тупоносые) с насечкой № 2,3 | 15 |  |  |
| 8 | Напильники круглые №0,1 | 15 |  |  |
| 9 | Напильники круглые с насечкой № 2,3 | 15 |  |  |
| 10 | Напильники квадратные с насечкой № 0,1 | 15 |  |  |
| 11 | Напильники квадратные с насечкой № 2,3 | 15 |  |  |
| 12 | Сверла спиральные с коническим и цилиндрическом хвостиком (диам 3-12мм) | 90 |  |  |
| 13 | Зубило слесарное | 15 |  |  |
| 14 | Крейцмейсель слесарный | 15 |  |  |
| 15 | Молоток слесарный стальной (400-600 гр) | 15 |  |  |
| 16 | Чертилка | 15 |  |  |
| 17 | Циркуль разметочный | 15 |  |  |
| 18 | Кернер | 15 |  |  |
| 19 | Кусачки торцевые | 15 |  |  |
| 20 | Клейма ручные буквенные | 1 |  |  |
| 21 | Клейма ручные цифровые | Компл |  |  |
| 22 | Ключи гаечные разводные (разные) | 5 |  |  |
| 23 | Труборез ручной | 1 |  |  |
| 24 | Машина ручная сверлильная электрическая (на 26В) | 2 |  |  |
| 25 | Линейка измерительная металлическая | 15 |  |  |
| 26 | Угольник проверочный лекальный плоский | 15 |  |  |

ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

| №п/п | Наименование | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Амперметр постоянного тока до 500А | 2 |  |
| 2 | Амперметр постоянного тока до 300А | 2 |  |
| 3 | Амперметр постоянного тока до 5А | 8 |  |
| 4 | Вольтметр переменного тока до 400В | 2 |  |
| 5 | Трансформер тока измерительного типа УТТ-5 | 8 |  |
| 6 | Клещи токоизмерительные | 2 |  |

ИНВЕНТАРЬ

| №п/п | Наименование | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стол сварщика неповоротный ССН-1 | 1 | Для отделений 1-2- |
|  | Стул винтовой | 15 |  |
|  | Шкаф металлический групповой для хранения инструмента и учебных работ | 1 |  |
|  | Стеллаж для заготовки учебных работ | 1 |  |
|  | Стеллаж для выполнения учебных работ | 1 | То же |
|  | Ящик секционный металлический для хранения флюсов различных марок | 3 |  |
|  | Стакан металлический для хранения электродов | 15 | Для отделения 1 |
|  | Стакан металлический для хранения огарков | 15 | То же |
|  | Щетка металлическая для зачистки сварных швов | 15 | Для отделения 1-2 |
|  | Совок для уборки флюса | 15 | Для отделения 1 |
|  | Щетка-сметка волосяная | 2 |  |
|  | Тележка грузовая | 15 |  |
|  | Очки защитные | 15 | Для отделений 2-4 |
|  | Ковры диэлектрические резиновые | 15 | Для отделения 1 |

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА МАСТЕРА

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

| №п/п | Наименование | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пост сварочный для демонстрации приемов сварки и резки | 2 | Для поста соответствующее оборудование инструменты инвентарь, как на рабочем месте учащихся 1 и 2 отделений |
| 2 | Шкаф комбинированный (для размещения технических средств обучения, учебно-наглядных пособий и др.) | 1 |  |
| 3 | Доска классная | 1 |  |
| 4 | Стол мастера | 1 |  |
| 5 | Стул | 1 |  |
| 6 | Средства обучения Технические средства обучения (тренажеры, аудиовизуальные средства, устройства для программированного обучения. телевизионная и др. радиотехническая аппаратура, комплексы контроля знаний) |  | Средства обучения подбираются и комплектуются 13 соответствии с планом оснащения учебных мастерских. нормативными документами, учебными Планами и программами для профессиональной подготовки рабочих по рассматриваемым профессиям |
| 7 | Кинофильмы, видеофильмы |  |  |
| 8 | Диафильмы, диапозитивы, транспаранты |  |  |
| 9 | Учебно-наглядные пособия (плакаты, модели и макеты, эталоны и образцы изделий и др.) Техническая документация и учебная литература |  |  |
| 10 | Техническая документация и учебная литература |  |  |

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

для профессиональной подготовки рабочих

Профессия –       Электрогазосварщик

###### Квалификация – 3-й разряд

Код профессии – 19756

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Профессия: Электрогазосварщик

Квалификация: 3-й разряд

Электрогазосварщик 3-го разряда должен знать:

- устройство обслуживаемых электросварочных и плазморезательных машин, газосварочной аппаратуры, автоматов, полуавтоматов и плазмотрона;

- требования предъявляемые к сварочному шву и поверхностям после воздушного сгорания;

- способы подбора марок электродов в зависимости от марок сталей;

- свойства и значения обмазок электродов;

- строение сварного шва;

- способы их испытания и виды контроля;

- правила подготовки деталей и узлов под сварку и заварку;

- правила подбора режима нагрева металла в зависимости от марки металла и его толщины;

- причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых изделиях и меры их предупреждения;

- основные технологические приемы сварки и наплавки деталей из различных сталей, чугуна, цветных металлов;

- режим резки и расхода газов при кислородной и газоэлектрической резке;

- правила безопасности труда, электро- и пожарной безопасности.

Электрогазосварщик 3-го разряда должен уметь:

- производить ручную дуговую, плазменную, газовую сварку, автоматическую и полуавтоматическую сварку простых деталей, узлов и конструкций из конструкционных деталей, цветных металлов и сплавов и средней сложности деталей, узлов, конструкций и трубопроводов из углеродистых сталей во всех положениях шва;

- выполнять кислородную, плазменную прямолинейную и криволинейную резку металлов в различных положениях, простой и средней сложности  деталей из углеродистых и легированных сталей; цветных металлов и сплавов по разметке вручную на переносных, стационарных и плазморезательных машинах во всех положениях сварного шва;

- выполнять ручную кислородную резку и резку бензорезательными и керосинорезательными аппаратами на заданные размеры с выделением отходов цветных металлов  и с сохранением или вырезом узлов и частей машины;

- выполнять ручное дуговое воздушное строгание простых и средней сложности деталей из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов в различных положениях;

- производить заварку раковин и трещин в деталях, узлах и отливках средней сложности;

- производить предварительный и сопутствующий подогрев при сварке деталей с соблюдением заданного режима;

- читать чертежи различной сложности деталей, узлов и конструкций;

- соблюдать правила безопасности труда, электро- и пожарной безопасности.

учебный план

для профессиональной повышения квалификации рабочих

по профессии «Электрогазосварщик»

Квалификация - 3-й разряд

Код профессии – 19756

Срок обучения – 3 месяца

| № п/п | Курсы, предметы | Всего за курс обучения |
| --- | --- | --- |
|  | I. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ |  |
| 1.1. | Экономический курс |  |
| 1.1.1. | Экономика отрасли и предприятия | 20 |
| 1.2. | Общетехнический (общеобразовательный) курс |  |
| 1.2.1. | Материаловедение | 20 |
| 1.2.2. | Электротехника | 20 |
| 1.2.2. | Черчение (Чтение чертежей и схем) | 20 |
| 1.3. | Специальный курс |  |
| 1.3.1. | Специальная технология | 100 |
|  | II. ПРАКТИЧЕСКОЕ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ) ОБУЧЕНИЕ |  |
| 2.1. | Производственное обучение | 272 |
|  | Резерв учебного времени | 10 |
|  | Консультации | 10 |
|  | Квалификационный экзамен | 8 |
|  | ИТОГО: | 480 |

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА

Предмета «Специальная технология»

Тематический план

| № п/п | Темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электросварочное оборудование | 14 |
| 2 | Оборудование и аппаратура для газовой резки и сварки | 10 |
| 3 | Технология электродуговой сварки | 36 |
| 4 | Технология газовой сварки | 26 |
| 5 | Дефекты и способы испытания сварных швов | 6 |
| 6 | Охрана труда. Электробезопасность и пожарная безопасность на предприятии | 6 |
| 7 | Охрана окружающей среды | 2 |
|  | ИТОГО | 100 |

II . ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

| № п/п | Темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вводное занятие | 2 |
| 2 | Инструктаж по охране труда и пожарная безопасность на предприятии | 6 |
| 3 | Освоение приемов электросварочных работ | 40 |
| 4 | Освоение приемов газосварочных работ | 32 |
| 5 | Освоение приемов резки металла | 8 |
| 6 | Обучение приемам выполнения работ Электрогазосварщика на объектах предприятия | 64 |
| 7 | Самостоятельное выполнение работ Электрогазосварщика 3-го и 4-го разрядов Квалификационная (пробная) работа | 120 |
|  | ИТОГО | 272 |

ПРИМЕРЫ  РАБОТ

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 3-го разряда

1. Арматура из оловянных бронз и  кремнистой латуни  под  пробное давление до 1.6МПа  (15.5 атм) - направление дефектов.

2. Барабаны 6итерные и режущие,  передние и задние оси тракторного прицепа,  дышла  и рамы комбайна и хедера. Шнеки жатки. Граблина  и мотовила - сварка.

3. Боковины,  переходные площадки. Подножки каркасы  и обшивки железнодорожных вагонов – сварка.

4. Балансиры рессорного подвешивания подвижного состава - вырезка по разметке вручную.

5. Буи и бочки рейдовые,  артщиты и понтоны – сварка

6.  Валы коленчатые двигателей  и  валы  кулачковые  автомобилей - заварка спецсталями  дефектных  полуобработанных  поковок.

7. Валы электрических  машин - направление шеек.

8. Глушители – сварка.

9. Двигатели  внутреннего сгорания  (топливная и воздушная системы) -сварка.

10. Детали  автомобиля  (горловина  маслонагревателя. картер коробки. крышка картера) - наплавление дефектов.

11. Детали из листовой стали толщиной до 60мм - вырезка вручную по разметке.

12. Детали каркаса кузова грузовых вагонов - сварка.

13. Детали  кулисного механизма- наплавление отверстий.

14. Диски тормозные бронзовые - наплавление раковин.

15. Заготовки для ручной и   автоматической электродуговой сварки - резка без скоса.

16. Каркасы для щитов и пультов  управления - сварка.

17. Катки опорные - сварка.

18. Кожухи в сборе. Котлы обогрева - сварка.

19.Кожухи  эластичных муфт - сварка.

20. Колодки тормоза грузовых  автомобилей. Кожухи. Полуоси заднего моста - подварка.

21. Конструкции. узлы. Детали  под артустановки - сварка.

22. Корпуса электрической взрывоопасной аппаратуры сварка.

23. Краны грузоподъемные - наплавление скатов.

24. Кузова автосамосвалов - сварка.

25. Мосты задние автомобилей - наплавка раковин в отливках.

26. Облицовка радиатора автомобиля - заварка трещин.

27. Поплавки регулятора уровня (арматура) - сварка.

28.Проекторы - приварка к корпусу корабля.

29. Прибыли. Литники у отливок сложной конфигурации толщиной свыше 300 мм - резка.

30. Рамки дышел паровоза - наплавка.

31. Рамки  профильные окна кабины водителя - сварка.

32. Рамы пантографов - сварка .

33. Рамы тепловоза - приварка кондукторов. Листов настила. деталей.

34. Резервуары для негорючих жидкостей и тормозных систем подвижного состава - сварка.

35. Резцы фасонные и штампы простые - сварка.

36. Сальники валов переборочные - наплавление корпуса и нажимной втулки.

37. Станины станков малых размеров - сварка.

38. Стойки. Бункерные решетки, переходные площадки, лестницы. перила ограждений, настилы, обшивка котлов - сварка.

39. Ступицы заднего колеса. задний мост и другие детали автомобиля - пайка ковкого чугуна.

40. Стыки и пазы секций, перегородок палуб, выгородок автоматическая сварка на стеллаже.

41. Трубы вентиляционные - сварка.

42. Трубы газовыхлопные медные - сварка.

43. Трубы дымовые высотой до 30 м и вентиляционные из листовой углеродистой стали - сварка.

44. Трубы связные дымогарные в котлах и трубы перегревателей - сварка.

45. Трубы общего назначения - резка скоса кромок.

46. Трубы тормозной магистрали - сварка.

47. Трубопроводы безнапорные для воды (кроме магистральных) - сварка.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ

ОТДЕЛЕНИЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ (1)

| № п/п. | Наименование | Количество штук |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 15 р. мест | На мастерскую |  |
| ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |
| 1 | Трансформатор сварочный ТД-306У2 ТД102У2 | 6 |  |  |
| 2 | Трансформатор сварочный ТД- 502У3 | 2 |  |  |
| 3 | Преобразователь сварочный однопостовый ПД-502У2 | 2 |  |  |
| 4 | Выпрямитель сварочный многопостовый ВДМ-10001У4 | 1 |  |  |
| 5 | Сварочный агрегат АСБ-300МУ4 | 1 |  |  |
| 6 | Выпрямитель сварочный однопостовый ВДУ305У3 | 2 |  |  |
| 7 | Выпрямитель сварочный однопостовый ВДУ504У3 | 2 |  |  |
| 8 | Полуавтомат для дуговой сварки и наплавки А765-У4 | 1 |  |  |
| 9 | Полуавтомат для дуговой сварки в углекислом газе шланговый ПДГ508-303 | 1 |  |  |
| 10 | Полуавтомат неплавящимся электродом УДГ301-1-У4 | 1 |  |  |
| 11 | Полуавтомат для дуговой сварки в защитных газах ПДГ-303 | 1 |  |  |
| 12 | Баллоны стальные среднего объема для газов (углекислого) | 2 |  |  |
| 13 | Баллоны стальные среднего объема для газов (аргона) | 2 |  |  |
| 14 | Редуктор для углекислого газа с показывающим расходомером и подогревателем У-30 | 1 |  |  |
| 15 | Редуктор для аргона с показывающим расходомером АР-10 | 1 |  |  |
| 16 | Электропечь сопротивления лабораторная для сушки электродов | 1 |  |  |
| ИНСТРУМЕНТ |  |  |  |  |
| 1 | Щиток сварщика | 15 |  |  |
| 2 | Электродержатель пассатижного типа (с проводом длиной 3 м) | 15 |  |  |
| 3 | Электродержатель ЛУЧ-315А | 2 |  |  |
| 4 | Машина пневматическая ручная шлифовальная ИП-2009А | 2 |  |  |
| 5 | Щетка пневматическая ручная угловая УПЩР-1 | 2 |  |  |
| 6 | Молоток рубильный пневматический с виброзащитой | 5 |  |  |

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ (11)

| № п/п | Наименование | Количество штук |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 15 р. мест | На мастерскую |  |
| ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |
| 1 | Генератор ацетиленовый среднего давления АСК-1-67 |  | 1 | При наличии генераторного помещения |
| 2 | Генератор ацетиленовый АСП-1,25-7 |  | 1 |  |
| 3 | Баллоны стальные среднего объема для газов (кислорода) | 15 |  |  |
| 4 | Баллоны стальные среднего объема для газов (ацетилена) | 15 |  |  |
| 5 | Рампа разрядная кислородная 2*5 |  | 1 |  |
| 6 | Рампа разрядная ацетиленовая 2*6 |  | 1 |  |
| 7 | Затвор предохранительный для ацетилена среднего давления ЗСП-8 | 15 |  |  |
| 8 | Редуктор кислородный РК-53БМ баллонный | 15 |  | При питании постов отдельных баллонов |
| 9 | Редуктор ацетиленовый однокамерный баллонный ДАП-1-56 | 15 |  | То же |
| 10 | Редуктор кислородный рамповый ДКР-250 |  |  |  |
| 11 | Редуктор двухкамерный ацетиленовый рамповый ДКР-250 |  |  |  |
| 12 | Редуктор кислородный сетевой ДКС-66 | 15 |  | При централизованном снабжении от сети |
| 13 | Редуктор ацетиленовый сетевой ДАС-66 | 15 |  | То же |
| 14 | Бачок для жидкого горючего БГ-68 |  | 1 |  |
| 15 | Машина газорежущая шарнирная для кислородной резки листового металла АСШ-70 |  | 1 |  |
| 16 | Машина газорежущая «спутник»-3 |  | 1 |  |
| 17 | Установка для кислородно-флюсовой резки хромистых сталей с внешней подачей флюса УРХС-5 |  | 1 |  |
| 18 | Полуавтомат для плазменно-дуговой резки УПР-201-УЗ |  | 1 |  |
| 19 | Установка газофлюсовых процессов КГФ-2-66 |  | 1 |  |
| ИНСТРУМЕНТ |  |  |  |  |
| 1 | Горелка сварочная малая ГС-2 | 7 |  |  |
| 2 | Горелка сварочная ГС-3 | 8 |  |  |
| 3 | Горелка керосино-кислородная ГКР 1-67 |  | 1 |  |
| 4 | Комплект газосварочный ГКС-1 |  | 1 |  |
| 5 | Комплект газосварочный ГКС-2 |  | 1 |  |
| 6 | Резак для разделительной резки «МАЯК 1-02» | 15 |  |  |
| 7 | Резак инжекторный РАП-62 |  | 1 |  |
| 8 | Резак керосино-кислородный РК-71 |  | 1 |  |
| 9 | Комплект аппаратуры плазмореза РДМ 2-66 |  | 1 |  |
| 10 | Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов (для кислорода) | 150м |  |  |
| 11 | Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов (для ацетилена) | 150м |  |  |
| 12 | Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов (для жидкого горючего) |  | 20м |  |

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ

ОТДЕЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА КАЧЕСТВОМ СВАРНЫХ

ШВОВ И СОЕДИНЕНИЙ (3)

| № п/п | Наименование | Количество штук |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 15 р. мест | На мастерскую |  |
| ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |
| 1 | Ультразвуковой дефектоскоп УД10-УА , УД-10П | 1 |  |  |
| 2 | Микроскоп металлографический МИМ-5 МИМ-7 |  | 1 |  |
| 3 | Машина разрывная УМ-5А ИМ-4Р |  | 1 | Усиление до 5 тс |
| 4 | Копер маятниковый МК-30А |  | 1 |  |
| 5 | Твердомер переносной типа ТБ, ТР, ТВ | 1 |  |  |
| ИНСТРУМЕНТ |  |  |  |  |
| 1 | Шаблоны контроля сварных швов (набор типа ШС-2 и др.) | 15 |  |  |
| 2 | Лупа увеличительная 10-кратная | 15 |  |  |

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ

ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ (4)

| № п/п | Наименование | Количество штук |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 15 р. мест | На мастерскую |  |
| ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |
| 1 | Ножницы кривошипные листовые с наклонным ножом Н-3221 |  | 1 |  |
| 2 | Машина трубогибочная с механическим приводом |  | 1 |  |
| 3 | Машина листогибочная ИА-2216 |  | 1 |  |
| 4 | Станок вертикально-сверлильный 2Н-125 |  | 1 |  |
| 5 | Станок поперечно-строгальный с гидравлическим приводом 7Д-36 |  | 1 |  |
| 6 | Станок ножовочный |  | 1 |  |
| 7 | Компрессор воздушный поршневой общего назначения ВК-3Б |  | 2 |  |

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ

СЛЕСАРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ (5)

| № п/п | Наименование | Количество штук |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 15 р. мест | На мастерскую |  |  |
| ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |
| 1 | Верстак одноместный слесарный с поворотными тисками 76И-01 |  |  | 15 |  |
| 2 | Станок настольный сверлильный 2Н106П |  |  | 2 |  |
| 3 | Станок точильный двухсторонний |  |  | 1 |  |
| 4 | Плита разметочная |  |  | 1 |  |
| ИНСТРУМЕНТЫ |  |  |  |  |  |
| 1 | Струбцины сборно-разборных приспособлений с пазами 16мм из стандартных элементов для сборочно-сварочных работ |  |  | 5 |  |
| 2 | Струбцины сборно-разборных приспособлений из стандартных элементов для сборочно-сварочных работ |  |  | 5 |  |
| 3 | Рамка ножовочная ручная | 15 |  |  |  |
| 4 | Полотна ножовочные для металла |  |  | 100 |  |
| 5 | Клещи вспомогательные | 15 |  |  |  |
| 6 | Напильники плоские (остроносые или тупоносые) с насечкой № 0,1 | 15 |  |  |  |
| 7 | Напильники плоские (остроносые или тупоносые) с насечкой № 2,3 | 15 |  |  |  |
| 8 | Напильники круглые №0,1 | 15 |  |  |  |
| 9 | Напильники круглые с насечкой № 2,3 | 15 |  |  |  |
| 10 | Напильники квадратные с насечкой № 0,1 | 15 |  |  |  |
| 11 | Напильники квадратные с насечкой № 2,3 | 15 |  |  |  |
| 12 | Сверла спиральные с коническим и цилиндрическом хвостиком (диам 3-12мм) | 90 |  |  |  |
| 13 | Зубило слесарное | 15 |  |  |  |
| 14 | Крейцмейсель слесарный | 15 |  |  |  |
| 15 | Молоток слесарный стальной (400-600 гр) | 15 |  |  |  |
| 16 | Чертилка | 15 |  |  |  |
| 17 | Циркуль разметочный | 15 |  |  |  |
| 18 | Кернер | 15 |  |  |  |
| 19 | Кусачки торцевые | 15 |  |  |  |
| 20 | Клейма ручные буквенные | 1 |  |  |  |
| 21 | Клейма ручные цифровые | Компл |  |  |  |
| 22 | Ключи гаечные разводные (разные) | 5 |  |  |  |
| 23 | Труборез ручной | 1 |  |  |  |
| 24 | Машина ручная сверлильная электрическая (на 26В) | 2 |  |  |  |
| 25 | Линейка измерительная металлическая | 15 |  |  |  |
| 26 | Угольник проверочный лекальный плоский | 15 |  |  |  |

ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

| № п/п | Наименование | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Амперметр постоянного тока до 500А | 2 |  |
| 2 | Амперметр постоянного тока до 300А | 2 |  |
| 3 | Амперметр постоянного тока до 5А | 8 |  |
| 4 | Вольтметр переменного тока до 400В | 2 |  |
| 5 | Трансформер тока измерительного типа УТТ-5 | 8 |  |
| 6 | Клещи токоизмерительные | 2 |  |

ИНВЕНТАРЬ

| №п/п | Наименование | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стол сварщика неповоротный ССН-1 | 1 | Для отделений 1-2- |
| 2. | Стул винтовой | 15 |  |
| 3 | Шкаф металлический групповой для хранения инструмента и учебных работ | 1 |  |
| 4 | Стеллаж для заготовки учебных работ | 1 |  |
| 5 | Стеллаж для выполнения учебных работ | 1 | То же |
| 6 | Ящик секционный металлический для хранения флюсов различных марок | 3 |  |
| 7 | Стакан металлический для хранения электродов | 15 | Для отделения 1 |
| 8 | Стакан металлический для хранения огарков | 15 | То же |
| 9 | Щетка металлическая для зачистки сварных швов | 15 | Для отделения 1-2 |
| 10 | Совок для уборки флюса | 15 | Для отделения 1 |
| 11 | Щетка-сметка волосяная | 2 |  |
| 12 | Тележка грузовая | 15 |  |
| 13 | Очки защитные | 15 | Для отделений 2-4 |
| 14 | Ковры диэлектрические резиновые | 15 | Для отделения 1 |

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА МАСТЕРА

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

| № п/п | Наименование | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пост сварочный для демонстрации приемов сварки и резки | 2 | Для поста соответствующее оборудование инструменты инвентарь, как на рабочем месте учащихся 1 и 2 отделений |
| 2 | Шкаф комбинированный (для размещения технических средств обучения, учебно-наглядных пособий и др.) | 1 |  |
| 3 | Доска классная | 1 |  |
| 4 | Стол мастера | 1 |  |
| 5 | Стул | 1 |  |
| 6 | Средства обучения Технические средства обучения (тренажеры, аудиовизуальные средства, устройства для программированного обучения. телевизионная и др. радиотехническая аппаратура, комплексы контроля знаний) |  | Средства обvчения подбираются и комплектуются 13 соответствии с планом оснащения учебных мастерских. нормативными документами, учебными Планами и программами для профессиональной подготовки рабочих по рассматриваемым профессиям |
| 7 | Кинофильмы, видеофильмы |  |  |
| 8 | Диафильмы, диапозитивы, транспаранты |  |  |
| 9 | Учебно-наглядные пособия (плакаты, модели и макеты, эталоны и образцы изделий и др.) Техническая документация и учебная литература |  |  |
| 10 | Техническая документация и учебная литература |  |  |